
** ОАО «РАДОШКОВИЧСКИЙ КЕРАМИЧЕСКИЙ ЗАВОД»**

222322 Минская обл., Молодечненский р-н, Радошковичский с/с, 3

**тел** (01767) 414-35, 527-371 – отдел сбыта,

**факс** (0176) 74-14-36;

 6898080; https://s.vrabotuvanje.com.mk/data/images/preview/article/b7/0065be7b-resize-820x0x100.jpg 611-22-43;6898080

**E – mail:** info@rkz.by; sbut@rkz.by

[**www.rkz.by**](http://www.rkz.by)**\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

*ПРАЙС-ЛИСТ ДЛЯ РЕЗИДЕНТОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ*

***По состоянию на 01.09.2020г***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **250х120х65**  ***1 поддон = 352шт*.** | | | | | | | | **Кирпич керамический одинарный**  **полнотелый рядовой (СТБ-1160-99)**  Водопоглощение не ниже 6%  Радионуклиды Аэфф = 173 бк/кг  Теплопроводность 0,503 Вт/(м\*С)  Масса 3,290кг. | | | | | | | | | | | | Стоимость  за 1 тыс. шт.  кирпича  руб. РБ франко-склад | | | | | | Стоимость  **м3\***  руб. РБ франко-склад | | | | |
| Ассортимент | | | | | | | | Морозостойкость | | | |  | | | | | |  | | | | |
| **М-200** | | | | | | | | **F75** | | | | **436,10** | | | | | | **223,28** | | | | |
| **250х120х65**  ***1 поддон = 352шт*.** | | | | | **Кирпич керамический одинарный**  **полнотелый рядовой (СТБ-1160-99)**  Водопоглощение не ниже 6%  Радионуклиды Аэфф = 173 бк/кг  Теплопроводность 0,503 Вт/(м\*С)  Масса 3,25кг. | | | | | | | | | | | | | | | Стоимость  за 1 тыс. шт.  кирпича с НДС  руб. РБ франко-склад | | | | | | Стоимость  **м3\***  руб. РБ франко-склад | | | | |
| Ассортимент | | | | | | | Морозостойкость | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |
| **М-175** | | | | | | | **F50, F75** | | | | | | | | **379,94** | | | | | | **194,53** | | | | |
| **М-200** | | | | | | | **396,46** | | | | | | **202,99** | | | | |
| **250\*120\*65**  ***1 поддон = 352 шт. нат.*** | | | | **Кирпич керамический одинарный**  **пустотелый рядовой (СТБ-1160-99)**  Радионуклиды Аэфф =173 бк/кг  Водопоглощение не ниже 6%  Теплопроводность 0,374 Вт/(м\*С)  Масса 2,2 кг; | | | | | | | | | | | | | | | | Стоимость  за 1 тыс. шт.  условного кирпича  руб. РБ франко-склад | | | | | | Стоимость  **м3\***  руб. РБ франко-склад | | | | |
| Ассортимент | | | | | | | | | Морозостойкость | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |
| **М-150** | | | | | | | | | **F50, F75** | | | | | | | **293,86** | | | | | | **150,46** | | | | |
| **250х120х88**  ***коэффициент пересчета 1,354***  ***1 поддон = 432 шт.нат. (585 усл.штук.)*** | | | | | **Кирпич керамический утолщенный**  **пустотелый рядовой (СТБ-1160-99)**  Водопоглощение не ниже 6%  Радионуклиды Аэфф = 173 бк/кг  Теплопроводность 0,397 Вт/(м\*С)  Масса 2,8кг; | | | | | | | | | | | | | | | Стоимость  за 1 тыс. шт.  условного кирпича  руб. РБ франко-склад | | | | | | Стоимость  **м3\***  руб. РБ франко-склад | | | | |
| Ассортимент | | | | | | | | | Морозостойкость | | | | | |  | | | | | |  | | | | |
| **М-125** | | | | | | | | | **F50, F75** | | | | | | **280,5** | | | | | | **143,90** | | | | |
| **М-150** | | | | | | | | | **293,86** | | | | | | **150,75** | | | | |
| **М-175** | | | | | | | | | **307,21** | | | | | | **157,60** | | | | |
| **М-200** | | | | | | | | | **320,57** | | | | | | **164,45** | | | | |
| **250х120х88**  ***коэффициент пересчета 1,354***  ***1 поддон = 320 шт.нат.***  ***(433 усл.штук.)*** | | | | | **Кирпич керамический утолщенный**  **пустотелый лицевой (СТБ-1160-99)**  Водопоглощение не ниже 6%  Радионуклиды Аэфф = 173 бк/кг  Теплопроводность 0,348 Вт/(м\*С)  Масса 2,97кг; | | | | | | | | | | | | | | | | Стоимость  за 1 тыс. шт.  условного кирпича  руб. РБ франко-склад | | | | | Стоимость  **м3\***  руб. РБ франко-склад | | | | |
| Ассортимент | | | | | | | | | | Морозостойкость | | | | | |  | | | |  |  | | | | |
| **М-125** | | | | | | | | | | **F75** | | | | | | **313,64** | | | | | **160,58** | | | | |
| **250х120х138**  ***коэффициент пересчета 2,123***  ***1 поддон = 288 шт. нат. (611 усл.штук)*** | | | | | **Блок керамический поризованный пустотелый 2NF (СТБ-1719-2007)**  Плотность 850-1000кг/м3  Радионуклиды Аэфф =211 бк/кг  Теплопроводность 0,206-256 Вт/(м\*С),  Масса 3,45-3,75 кг; | | | | | | | | | | | | | | | | Стоимость  за 1 тыс. шт.  условного кирпича  руб. РБ франко-склад | | | | | Стоимость  **м3\***  руб. РБ франко-склад | | | | |
| Ассортимент | | | | | | | | | | | | | Морозостойкость | | |  | | | | |  | | | | |
| **М-125** | | | | | | | | | | | | | **F50, F75** | | | **244,93** | | | | | **125,65** | | | | |
| **М-150** | | | | | | | | | | | | | **256,60** | | | | | **131,64** | | | | |
| **510\*100\*138**  ***коэффициент пересчета 3,609***  ***1 поддон=120/108 шт.нат***  ***(433/390 усл. штук).*** | | | | | **Блок керамический поризованный пустотелый 3,6 NF (СТБ-1719-2007)**  Радионуклиды Аэфф =173 бк/кг  Плотность 1000кг/м3  Масса 7,2 кг; | | | | | | | | | | | | | | | | Стоимость  за 1 тыс. шт.  условного кирпича  руб. РБ франко-склад  С НДС (20%) | | | | | Стоимость  **м3\***  руб. РБ франко-склад | | | | |
| Ассортимент | | | | | | | | | | | | Морозостойкость | | | |  | | | | |  | | | | |
| **М-100** | | | | | | | | | | | | **F15** | | | | **233,27** | | | | | **119,43** | | | | |
| **250х250х138**  ***коэффициент пересчета 4,423***  ***1 поддон = 144 шт. нат. (637усл.штук)*** | | | | | **Блок керамический поризованный пустотелый 4NF (СТБ-1719-2007)**  Плотность 1000 кг/м3  Радионуклиды Аэфф =211 бк/кг  Теплопроводность 0,234 Вт/(м\*С)  Масса 7,2 кг; | | | | | | | | | | | | | | | | Стоимость  за 1 тыс. шт.  условного кирпича  руб. РБ франко-склад | | | | | Стоимость  **м3\***  руб. РБ франко-склад | | | | |
| Ассортимент | | | | | | | | | | | | Морозостойкость | | | |  | | | | |  | | | | |
| **М-125** | | | | | | | | | | | | **F75** | | | | **244,93** | | | | | **125,65** | | | | |
| **380\*250\*138**  ***коэффициент пересчета 6,723***  ***1 поддон = 72/60 шт. нат***  ***(484/403 усл. штук).*** | | | | | | | **Блок керамический поризованный пустотелый 6,7 NF**  Плотность 850 кг/м3  Радионуклиды Аэфф =179 бк/кг  Теплопроводность 0,207 Вт/(м\*С)  Масса 11,2 кг; | | | | | | | | | | | | | | | Стоимость  за 1 тыс. шт.  условного кирпича  руб. РБ франко-склад  С НДС (20%) | | | | | | Стоимость  **м3\***  руб. РБ франко-склад | | |
| Ассортимент | | | | | | | | Морозостойкость | | | | | | |  | | | | | |  | | |
| **М-75** | | | | | | | | **F75** | | | | | | | **221,60** | | | | | | **113,24** | | |
| **510х250х138**  ***коэффициент пересчета 9,023***  ***1 поддон = 72 шт. нат. (650усл.штук)*** | | | | | | | **Блок керамический поризованный пустотелый 9NF**  **(СТБ-1719-2007)**  Плотность 850 -950 кг/м3;  Радионуклиды Аэфф =211 бк/кг  Теплопроводность 0,180-0,186 Вт/(м\*С)  Масса 15,5-16,5 кг; | | | | | | | | | | | | | Стоимость  за 1 тыс. шт.  условного кирпича  руб. РБ франко-склад | | | | | | Стоимость  **м3\***  руб. РБ франко-склад | | | |
| Ассортимент | Морозостойкость | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | |
| **М-100** | **F50, F75** | | | | | | | | | | | | **233,27** | | | | | | **119,67** | | | |

***В стоимости продукции* учтен НДС (20%)**

Стоимость поддона **9 рублей, 00 копеек**

Стоимость кирпича и блока керамического за м3 указана ориентировочно.