| 250х120х65 мм. 1 поддон = 352 шт. нат. | Кирпич керамический рядовой полнотелый одинарный (СТБ-1160-99) Водопоглощение не ниже 6% Радионуклиды не более 173 бк/кг Теплопроводность 0,503 Вт/(м*С) Масса 3,100 кг; | Стоимость за 1 тыс. шт. кирпича, руб. РФ франко-склад |
| --- | --- | --- |
|  | Ассортимент | Морозостойкость |  |
|  | М-200 | F75 | 10204 7600 |
| 250х120х88 мм. коэффициент пересчета 1,354 1 поддон = 432 шт. нат. | Кирпич керамический рядовой пустотелый утолщенный(СТБ-1160-99) Водопоглощение не ниже 6% Радионуклиды не более 173 бк/кг Теплопроводность 0,397 Вт/(м*С) Масса 2,8 кг; | Стоимость за 1 тыс.шт. усл. кирпича, руб. РФ, франко-склад | Стоимость за 1 тыс.шт. кирпича, руб. РФ, франко-склад |
|  | Ассортимент | Морозостойкость |  |
|  |  | F75 |  |  |
|  | М-150 |  | 7501 5850 | 10156 7921 |

ОАО «РАДОШКОВИЧСКИЙ   КЕРАМИЧЕСКИЙ ЗАВОД»

222322 Минская обл., Молодечненский р-н, Радошковичский с/с, 3

тел 8(10375176)74-14-35, 8(10375176) 527-371 – отдел сбыта,

факс 8(10375176) 74-14-36;

+37533689-80-80; +37529689-80-80

E – mail: OAO. RKZ @ TUT. BY, SBUT@RKZ.BY

www.rkz.by

Цены указаны без НДС   по состоянию на 01.09.2020г.

Стоимость кирпича в натуральном выражении определяется -  Ц натур = Ц усл. х  К пересчета

ОАО «Радошковичский керамический завод» выпускает керамические стеновые материалы, методом пластического формования на французской  линии по производству керамического кирпича фирмы «CERIK»

| 510х250х138 мм. 9NF коэффициент пересчета 9,023 1 поддон = 72 шт. нат | Блок керамический поризованный пустотелый (СТБ-1719-2007) Плотность 900-950кг/м3 Радионуклиды не более 370 бк/кг Теплопроводность 0,184-0,186 Вт/(м*С) Масса 16-16,5 кг; | Стоимость за 1 тыс.шт. усл. кирпича, руб. РФ, франко-склад | Стоимость за 1 тыс.шт. кирпича, руб. РФ, франко-склад |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ассортимент | Морозостойкость |  |  |
|  | М-100 | F75 | 5334 4270 | 48129 38528 |
| 250х250х138 мм. 4,5NF коэффициент пересчета 4,423 1 поддон = 144 шт. нат. | Блок керамический поризованный пустотелый пазогребневый(СТБ-1719-2007) Плотность 1000 кг/м3 Радионуклиды Аэфф =211 бк/кг Теплопроводность 0,234 Вт/(м*С) Масса 7,85 кг; | Стоимость за 1 тыс.шт. усл. кирпича, руб. РФ, франко-склад | Стоимость за 1 тыс.шт. кирпича, руб. РФ, франко-склад |
|  | Ассортимент | Морозостойкость |  |  |
|  |  | F75 | 5334 4270 | 23592 18886 |
|  | М-150 |  |  |  |
| 250х120х138 мм. 2,1NF коэффициент пересчета 2,123 1 поддон = 288 шт. нат. | Блок керамический поризованный пустотелый (СТБ-1719-2007) Плотность 850-1000 кг/м3 Радионуклиды Аэфф =211 бк/кг Теплопроводность 0,206 Вт/(м*С) 0,218 Вт/(м*С),0,233 Вт/(м*С) Масса 3,45-3,75 кг; | Стоимость за 1 тыс .шт. усл. кирпича, руб. РФ, франко-склад | Стоимость за 1 тыс.шт. кирпича, руб. РФ, франко-склад |
|  | Ассортимент | Морозостойкость |  |  |
|  | М-125, М-150 | F75 | 5080 3500 | 10785 7431 |

Цены указаны без НДС на 01.09.2020 г.

Цена одного поддона 24,50 руб.РФ

Стоимость кирпича в натуральном выражении определяется Ц натур = Ц усл. х  К пересчета

Философия нашей продукции: ТЕПЛО! КОМФОРТНО! ДОЛГОВЕЧНО!

Философия нашего клиента: БЫСТРО! КАЧЕСТВЕННО! НАДЕЖНО! А также ВЫГОДНО и УДОБНО!